钙钛矿太阳能电池电子传输致密层（ETL）旋涂液

2015-11

- 高温TiO2致密层

- 旋涂液HN-T-S（单浓度）

具体名称：0.15M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%，异丙醇）的丁醇溶液（单浓度）。

- 旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表1。

- 表1 旋涂液HN-T-S的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 介孔 | - 700rpm,8s; - 1000rpm,10s; 2000rpm,40s | - 125度5分钟* | - Null | - 19.7% - （Jsc：23.83mA/cm2, Voc：1.086V, FF：0.762） | - J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8696−8699 |
| - 文献2 | - 介孔 | - 2000rpm, 20s | 500度15分钟 | - Null | - 16.01% - （Jsc：20.97mA/cm2, Voc：1.032V, FF：0.74） | Adv. Mater. 2014, 26, 4991–4998 |
| - 文献3 | - 介孔 | - 2000rpm,20s | - 125度5分钟* | - Null | - 17.01% - （Jsc：21.64mA/cm2, Voc：1.056V, FF：0.741） | - Nature Nanotechnology，2014，9, 927–932) |
| - 文献4 | - 介孔 | - 700rpm,8s; 1000rpm,10s; 2000rpm,40s | - 125度5分钟* | - Null | - 15.76% - （Jsc：21.27mA/cm2, Voc：1.033V, FF：0.718） | - J. Mater. Chem. A, 2015，3，8808-8815 |
| - 文献5 | - 介孔 | - 4000rpm,30s | - 450度30分钟 | - ~50nm | - 14.01% - （Jsc：20.09mA/cm2, Voc：1.041V, FF：0.67） | - J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 897−902 |

- *备注：本致密层需要高温烧结，是和下一步的介孔层一起烧结。

- 旋涂液HN-T-D（双浓度）

具体名称： 0.15M/0.30M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%，异丙醇）的丁醇溶液（双浓度）。

旋涂液稳定性：稳定。

文献报道：见表2。

- 表2 旋涂液HN-T-D的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 成膜方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 介孔 | 分两次旋涂和一次浸泡： 第一次：2000rpm下旋涂0.15M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%）的丁醇溶液，在125度加热5分钟，冷却至室温； 第二次：接着，在2000rpm下旋涂0.30M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%）的丁醇溶液，重复两次，在500度加热15分钟； - 第三次：置于0.02M的四氯化钛水溶液中，70度下30分钟，取出后继续在500度下15分钟。 | - 60-80 - nm | - 12.02% - （Jsc：19.54mA/cm2, Voc：1.0 V, FF：0.615） | - J. Mater. Chem. A, 2015, 3:9133-9136 |

- 旋涂液HG-T

具体名称：TiOx溶胶凝胶致密层旋涂液。

旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表3。

- 表3 旋涂液HG-T的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 介孔 | - 3000rpm,30s | - 500度60分钟 | - Null | - 11.9 % - （Jsc：21.2mA/cm2, Voc：0.88V, FF：0.64） | - J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 13587–13592 ¦ 13587 |
| - 文献2 | - 介孔 | - 3000rpm,30s | - 500度60分钟 | - Null | - 15.1 %* - （Jsc：20.7mA/cm2, Voc：1.00V, FF：0.73） | - J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 8882–8889 |

- *备注：改进致密层为HG-T致密层+TiO2(ALD)+TiCl4处理。

- 旋涂液HH-T

具体名称：弱酸性TiOx致密层旋涂液。

旋涂液稳定性：适宜新制（久置混浊不能用）。

- 文献报道：见表4。

- 表4 旋涂液HH-T的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 平面 | - 2000rpm,30s | - 500度30分钟 | - 50纳米 | - 14.2 % - （Jsc：23.3mA/cm2, Voc：0.94V, FF：0.64） | - Energy Environ. Sci., 2014,7, 982-988 |
| - 文献2 | - 平面 | - 2000rpm，60秒 | - 500度30分钟 | - Null | - 15.2 % - （Jsc：21.7mA/cm2, Voc：0.97V, FF：0.72） | - NATURE COMMUNICATIONS ¦ 6:6142 ¦ DOI: 10.1038/ncomms7142 ¦ |
| - 文献3 | - 平面 | - 2000rpm，40秒 | - 500度30分钟 | - Null | - 17.9 % - （Jsc：21mA/cm2, Voc：1.11V, FF：0.766） | - Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2365--2370 |

- *备注：改进致密层为HH-T-2+PCBM层

- 旋涂液QD-T

具体名称：量子点TiO2致密层旋涂液。

旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表5。

- 表5 旋涂液QD-T的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 介孔 | - 4000rpm,30s | - 450度30分钟 | - 50纳米 | - 16.97 % - （Jsc：22.48mA/cm2, Voc：1.063V, FF：0.71） | - Nanoscale, 2015, DOI: 10.1039/C5NR05563F |

- 低温TiO2致密层

- 旋涂液Lt-T

具体名称：低温纳米晶TiO2致密层旋涂液。该溶液为淡黄绿色透明液体，TiO2粒径小于10纳米，含胶粒稳定剂TiO(AcAc)2。

旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表6。

- 表6 旋涂液Lt-T的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 平面 | - 2000rpm,40s | - 150度30分钟 | - Null | - 15.9 % - （Jsc：21.9mA/cm2, Voc：1.02V, FF：0.71） | - Energy Environ. Sci., 2014, 7,1142 |
| - 文献2 | - 平面 | - 3000rpm,30s | - 150度30分钟 | - Null | - 15.0 % - （Jsc：19.5mA/cm2, Voc：1.025V, FF：0.75） | - J. Mater. Chem. A, 2015, 3,9108 |
|  | - 平面 |  |  |  | - 15.7 %* - （Jsc：20.3mA/cm2, Voc：1.021V, FF：0.76） |  |
| - 文献3 | 平面 | - 3000rpm | - 150度30分钟 | - Null | - 14.08 % - （Jsc：19.37mA/cm2, Voc：1.033V, FF：0.70） | - Nano Energy，2015， 12, 494–500 |

- *旋涂液Lt-T+0.1% ZrAc4(添加剂)

- 中低温ZnO致密层

- 旋涂液LMG-Z

具体名称：中低温溶胶凝胶ZnO致密层旋涂液。

- 旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表7。

- 表7 旋涂液LMG-Z的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 平面 | - 3000rpm,30s | - 150度10分钟，290度10分钟a)，中温 | - 30纳米 | - 12.2% - （Jsc：18.18mA/cm2, Voc：1.00V, FF：0.67） | - J. Mater. Chem. A, 2014, 2(41):17291-17296 |
| - 文献2 | - 平面 | - 3000rpm,30s | - 160度30分钟，低温 | - 40纳米 | - 15.67% b) - （Jsc：22.51mA/cm2, Voc：1.07V, FF：0.65） | - J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2674−2679 |

- 备注：a)冷却室温，用去离子水和乙醇清洗后，重新加热到200度烧结10分钟; b) 致密层：LMG-Z层+C3-SAM界面层

- 低温ZnO致密层

- 旋涂液Lt-Z

具体名称：低温纳米晶ZnO致密层旋涂液。

- 旋涂液稳定性：稳定。

文献报道：见表8。

- 表8 旋涂液Lt-Z的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 文献1 | - 平面 | - 3000rpm,30s，重复3次 | - 无烧结 | - Null | - 15.7 % - （Jsc：20.4mA/cm2, Voc：1.03V, FF：0.749） | - NATURE PHOTONICS DOI:10.1038/NPHOTON.2013.342 |
| - 文献2 | - 平面 | - 3000rpm,30s | - 150度5分钟 | - Null | - 13.9 % - （Jsc：19.9mA/cm2, Voc：1.07V, FF：0.65） | - Chem.Lett, 2015, 44:610-612 |

- 中温NiOx致密层

- 旋涂液MG-N

具体名称：溶胶凝胶NiOx致密层旋涂液。

- 旋涂液稳定性：稳定。

- 文献报道：见表9。

- 表9 旋涂液MG-N的文献报道结果

| - 文献 | - 电池结构 | - 旋涂方法 | - 烧结方法 | - 膜厚 | - 效率 | - 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文献1 | 介孔 | - 4000rpm,90s | - 300度60分钟 | - Null | - 9.51 % - （Jsc：13.24mA/cm2, Voc：1.04V, FF：0.69） | - SCIENTIFIC REPORTS, 4 :4756, DOI:10.1038/srep04756 |

- TiCl4致密层

- 溶液Ti-2M

具体名称：2M的TiCl4水溶液。

- 溶液稳定性：稳定（0-5度）。

- 文献报道：用于二氧化钛膜层表面再处理，具体使用方法见附文。

附：TiCl4处理方法

无论是致密层还是介孔层，增加一次TiCl4处理，有助于减少膜层针孔或空位的数量，改善颗粒间的良好接触和膜层的平整性和致密性，从而提高电子在膜层上的传导能力。 参考方法如下： 1.将玻璃基底置于装有蒸馏水的带盖玻璃容器中，导电面朝上；滴入所需浓度（如0.04M）的TiCl4溶液（由2M的TiCl4溶液稀释而成），盖上盖，然后将玻璃容器置于加热台上，慢慢加热至所需温度(如70度)，并保持在该温度下一定时间（如60分钟）。

2.处理完毕，小心取出基底，先置于干净的去离子水中，后置于无水乙醇中，重复2-3次。清洗期间，不能让玻璃表面干燥，否则容易留下高浓度不均匀TiOx痕迹。整个操作过程无需超声。最后一次为无水乙醇，然后电吹风干燥。

- 3. 将干燥基底置于高温平板加热台上，程序控温，让温度缓慢地升至500度，并保持在该温度下烧结30分钟，然后自然降温即可。烧结后的基底表面，肉眼看应该表面很平整，对光看略有光泽，但显色均匀。 备注: 本方法的高温烧结温度一般为125度6分钟，325度5分钟，385度5分钟，450度5分钟，500度30-60分钟，然后自然降温或线性控温降温到室温即可。

华敏新科（HMXK)新增致密层研发产品-201511

| 货号 | 产品名称 | 型号 | 稳定性 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-B-004-10 | 0.15M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%，异丙醇）的丁醇溶液 | - HN-T-S（单浓度） | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔结构电池 |
| - HM-B-005-10 | 0.30M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%，异丙醇）的丁醇溶液 | - HN-T-S（单浓度） | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔结构电池 |
| HM-B-006-10 | 0.15M/0.30M的双乙酰丙酮钛酸二异丙酯（75%，异丙醇）的丁醇溶液 | - HN-T-D（双浓度） | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔结构电池 |
| HM-B-003-10 | 高温TiOx溶胶凝胶致密层旋涂液 | HG-T | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔结构电池 |
| HM-B-007-10 | 高温弱酸性TiOx致密层旋涂液 | HH-T | 新制（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合平面结构电池 |
| HM-B-008-10 | 高温量子点TiO2致密层旋涂液 | QD-T | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔/平面结构电池 |
| HM-B-002-10 | 低温纳米晶TiO2致密层旋涂液 | Lt-T | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合平面结构电池 |
| HM-B-009-10 | 中低温溶胶凝胶ZnO致密层旋涂液 | LMG-Z | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合平面结构电池 |
| HM-B-010-10 | 低温纳米晶ZnO致密层旋涂液 | Lt-Z | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合平面结构电池 |
| HM-B-011-10 | 中温溶胶凝胶NiOx致密层旋涂液 | MG-N | 稳定（0-5度保存） | 10毫升/瓶 | 适合介孔/平面结构电池 |
| HM-B-012-10 | 四氯化钛溶液 | Ti-2M | 稳定（0-5度保存） | 20毫升/瓶 | 膜层表面处理 |