产品目录

（钙钛矿太阳能电池研究材料）

北京华敏新材料科技有限公司

二〇一九年三月

- 业务咨询

销售联系人：林先生 （业务主管），15168150590。

销售QQ：3318476556 （客服），2876738937 (技术）

销售邮箱：3318476556@qq.com，2876738937@qq.com。

- 公司QQ群

QQ群号：374339732（钙钛矿电池&发光&探测）

本群由北京华敏创建于2014年，目前群成员已达到1400+人。

本群用于技术交流，欢迎大家加入！

- 公司账户：

账号名称：北京华敏新材料科技有限公司

开户银行：中国建设银行北京中关村支行

账    号：11001085700053016340

银行行号：105100005133

目 录

- 一．导电衬底  ----------------------------------------- P4

- 二．致密层材料------------------------------------------P5

- 三．介孔层材料----------------------------------------- P7

- 四．钙钛矿前驱体 -------------------------------------- P9

- 五．空穴/电子传输层材料 ------------------------------- P14

- 六．对电极材料 ---------------------------------------- P17

- 七．界面修饰材料 ---------------------------------------P19

- 八．封装材料 ------------------------------------------ P20

- 九．超干/无水溶剂 ------------------------------------- P21

- 十．实验耗材 ------------------------------------------ P22

- 十一．实验设备 ---------------------------------------- P24

- 十二．玻璃清洗架 -------------------------------------- P35

- 一、导电衬底

| 类别 | 货号 | 品名 | 技术指标 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导电塑料 | HM-A-001 | PET/ITO | 200*300(mm)，厚度~0.15mm，面电阻8欧，透光率~80% | 1张 | 最高耐温100度 |
|  |  |  |  | 5张 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-002 | PEN/ITO | A4纸大小，厚度~0.125 mm，面电阻小于10欧，透光率~80% | 1张 | 最高耐温150度 |
|  |  |  |  | 5张 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 高纯钛箔 | HM-A-003 | 钛箔 | A4纸大小，厚度~0.1mm，纯度99.99% | 1张 | 最高耐温600度 |
|  |  |  |  | 5张 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 导电玻璃 | HM-A-004 | FTO玻璃 (无刻蚀) | 品牌：日本AGC,尺寸：150*200（mm）, 面电阻8欧，最高透光率88%，厚度2.2mm | 10片 | 1. 耐高温 2. 耐酸碱 |
|  |  |  |  | 20片 |  |
|  |  |  |  | 1平米 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-005 |  | 品牌：日本NSG，尺寸：150*200（mm）, 面电阻15欧，最高透光率85%，厚度2.2mm | 10片 | 1. 耐高温 2. 耐酸碱 |
|  |  |  |  | 20片 |  |
|  |  |  |  | 1平米 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-006 |  | 品牌：美国皮尔金顿，尺寸：150*200（mm）, 面电阻8欧，最高透光率78%，厚度2.2mm | 10片 | 1. 耐高温 2. 耐酸碱 |
|  |  |  |  | 20片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-007 | ITO玻璃 (无刻蚀) | 品牌：日本NSG，尺寸：100*100（mm）, 面电阻<8欧，最高透光率88%，厚度1.1mm | 5片 | 1. 在低温下使用（小于200度） 2. 常用于正向电池电极基底 |
|  |  |  |  | 10片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-008 |  | 品牌：日本NSG，尺寸：150*200（mm）, 面电阻<8欧，最高透光率88%，厚度1.1mm | 5片 | 1. 在低温下使用（小于200度） 2. 常用于正向电池电极基底 |
|  |  |  |  | 10片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-009 | 刻蚀玻璃 （FTO/ITO) 刻蚀玻璃 （FTO/ITO) | NSG或AGC 15*15（mm）/片 常规图案 | 100片 | 激光刻蚀，刻蚀面光滑透明 激光刻蚀，刻蚀面光滑透明 |
|  |  |  |  | 1000片 |  |
|  |  |  |  | 3000片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-010 |  | NSG或AGC 20*20（mm）/片 常规图案 | 100片 |  |
|  |  |  |  | 1000片 |  |
|  |  |  |  | 3000片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-A-011 |  | NSG或AGC 25*25（mm）/片 常规图案 | 100片 |  |
|  |  |  |  | 1000片 |  |
|  |  |  |  | 3000片 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |

- 二、致密层材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 技术指标 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前驱体 | HM-B-001 | Ti(O-iPr)AcAc 二(乙酰丙酮基)钛酸二异丙酯 | 99%，优级纯 | 100克 | 浅红色透明液体，易溶于异丙醇、甲苯，微溶于乙醇、水，凝固点-20度，低温下易析晶。。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-002 | Zr(acac) 乙酰丙酮锆 | 99%，优级纯 | 5克 | 白色晶体，微溶于乙醇、乙醚、石油醚，溶于吡啶、苯、甲苯、氯仿，分解温度125度。该材料配制成甲苯溶液，旋涂钙钛矿膜层上，既可以作为EEL层，也可以作为保护层。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-003 | Zn(acac) 乙酰丙酮锌 | 99%，优级纯 | 100克 | 白色结晶粉末，易溶于甲醇。该材料于在200度加热下可制备纳米氧化锌颗粒。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-004 | TiO(acac) 乙酰丙酮氧钛 | 99%，优级纯 | 5克 | 淡黄色固体粉末，易溶于异丙醇、甲苯，微溶于乙醇、水。该材料配制成甲苯溶液，可直接旋涂钙钛矿膜层上，既可以作为EEL层，也可以作为保护层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-005 | MoO(acac) 乙酰丙酮氧化钼 | 99%，优级纯 | 5克 | 浅黄色、灰绿色、黄棕色结晶粉末。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-006 | Ni(acac) 乙酰丙酮镍 | 98%，优级纯 | 100克 | 淡绿色斜方晶体，易吸潮，微溶于水、醇类，甲苯，溶于四氢呋喃。分解温度230度。该材料经喷雾热解可制备纳米氧化镍颗粒致密层。 |
| 旋涂液 （低温） | HM-B-007 | 低温纳米晶TiO2旋涂液 (低温烧结) | 型号：LT-TiO2 成分：纳米晶TiO2 粒径：小于10nm 外观：黄色透明液体 溶剂：醇类 | 5毫升 | 厚度：30-50纳米（3次） 旋涂：2000rpm, 60秒，2-3次 烧结：100度20分钟 适合低温平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-008 | 室温纳米晶ZnO旋涂液 （室温固化） | 型号：LN-ZnO 组份：纳米ZnO 粒径：小于10nm 外观：乳浊液 溶剂：甲醇/丁醇/氯仿等 | 5毫升 | 厚度：~30纳米 旋涂：3000rpm, 30秒 重复三次，无须加热或烧结 适合低温平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
|  | HM-B-009 | 室温纳米晶NiO旋涂液 | 型号：LN-NiO 组份：纳米晶NiO 粒径：小于10nm 外观：深绿色浆料 溶剂：水 | 5毫升 | 厚度：~20nm 旋涂：5000rpm, 90秒，1次 温度：室温 适合低温平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
|  | HM-B-010 | 低温TiCl4浸泡溶液 （低温化学浴） | 型号：LN-TiCl4 成分：TiOx 外观：无色透明 溶剂：水 浓度：2M | 25毫升 | 浓度：0.2M（水稀释） 浸泡：70度120分钟 干燥：70度30分钟 用于氧化钛膜层再处理，改善颗粒间的电接触性能 |
|  |  |  |  | 100毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
| 旋涂液 （高温） 旋涂液 （高温） | HM-B-011 | 高温TiOx凝胶旋涂液 （高温烧结） | 型号：HG-TiOx 成分：TiOx 外观：微乳透明 溶剂：醇类 | 5毫升 | 厚度：~50纳米 旋涂：3000rpm, 30秒 烧结：500度60分钟 适合平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-B-012 | 高温TiOx盐酸旋涂液 （高温烧结） | 型号：HH-TiOx 成分：TiOx/H+ 外观：无色透明 溶剂：醇类 | 5毫升 | 厚度：~50纳米 旋涂：2000rpm, 60秒 烧结：500度30分钟 适合平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
|  | HM-B-013 | 高温TiO(acac)2旋涂液 （高温烧结） | HN-TiO(acac)2 成分：TiO(acac)2 外观：淡黄色透明 溶剂：醇类 浓度：0.15M或0.30M | 10毫升 | 厚度：~50纳米 旋涂：2000rpm, 60秒 烧结：500度15分钟 适合介孔结构电池 |
|  |  |  |  | 20毫升 |  |
|  |  |  |  | 50毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
|  | HM-B-014 | 高温ZnO凝胶旋涂液 （中温烧结） | 型号：Mg-ZnO 组份：ZnO 外观：淡黄色透明 溶剂：乙二醇甲醚 | 5毫升 | 厚度：~30纳米 旋涂：2000rpm, 60秒 烧结：预热125度10分钟，烧结：300度10分钟 适合介孔/平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
|  | HM-B-015 | 高温NiOx凝胶旋涂液 （中温烧结） | 型号：MG-NiOx 组份：NiOx 外观：淡黄色透明 溶剂：乙二醇甲醚 | 5毫升 | 厚度：小于100纳米 旋涂：4000rpm, 90秒 烧结：300度60分钟 适合介孔/平面结构电池 |
|  |  |  |  | 10毫升 |  |
|  |  |  |  | 大包装 |  |
| 印刷浆料 | HM-B-016 | 高温TiO2印刷浆料 （高温烧结） | 型号：H-SP-TiO2 成分：TiO2/添加剂 外观：粘稠液体 溶剂：松油醇 | 10克 | 厚度：30-80纳米 （开发中） |
|  |  |  |  | 大包装 |  |

- 三、介孔层材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 技术指标 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介孔层浆料 （印刷型） | HM-C-001 | 18NR-T二氧化钛丝印浆料（进口） | Dyesol, 18NR-T，~20nm，固含量20% | 5克 | Dyesol公司进口250目丝网印刷一次，烧结后厚度约2微米。（500度烧结30分钟） |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 20克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-002 | 30NR-D二氧化钛丝印浆料（进口） | Dyesol,30NR-D,~30 nm，固含量~20% | 10克 | Dyesol公司进口。250目丝网印刷一次，烧结后厚度约2微米。（500度烧结30分钟） |
|  |  |  |  | 20克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-003 | 纳米三氧化二铝丝印浆料（自制） （纳米分散技术） | Al2O3, ~50nm， 固含量~20% | 10克 | 250目网板，印刷一次约1-2微米（500度烧结30分钟） |
|  |  |  |  | 20克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-004 | 纳米二氧化锆丝印浆料（自制） （纳米分散技术） | ZrO2, ~50nm/20nm， 固含量~20% | 10克 | 250目网板，印刷一次约2微米（450度烧结30分钟） |
|  |  |  |  | 20克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-005 | 纳米氧化镍丝印浆料 （纳米分散技术） | NiO, ~20nm， 固含量~20% | 10克 | 250目网板，印刷一次约1-2微米（300度烧结30分钟） |
|  |  |  |  | 20克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 介孔层浆料 （旋涂型） | HM-C-006 | 超薄18NR-T旋涂浆料 | 纳米分散技术稀释： 18NR-T/溶剂（重量比） | 10克 | 厚度：~400纳米 转速：2000rpm, 30秒 烧结：500度30分钟 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-007 | 超薄30NR-D旋涂浆料 | 纳米分散技术稀释： 30NR-D/溶剂/添加剂（重量比） | 10克 | 厚度：~400纳米 转速：3000rpm, 30秒 烧结：500度30分钟 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-008 | 高温纳米氧化铝旋涂浆料 | 纳米分散技术稀释： Al2O3(50nm)浆料/溶剂/添加剂（重量比） | 10克 | 厚度：~500纳米 转速：2000rpm, 30秒 烧结：500度30分钟 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-009 | 低温纳米氧化铝旋涂分散液 | Al2O3, <50nm，固含量6-7wt% 溶剂：异丙醇 | 5克 | 厚度：~400纳米 转速：2500rpm, 60秒 烧结：150度10分钟 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-010 | 高温纳米氧化锆旋涂浆料 | 纳米分散技术稀释： ZrO2(50nm/20nm)浆料/溶剂/添加剂（重量比） | 10克 | 厚度：~500纳米 转速：2000rpm, 30秒 烧结：500度30分钟） |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-C-011 | 高温纳米氧化镍旋涂浆料 | 稀纳米分散技术稀释： NiO(20nm)浆料/乙醇/添加剂（重量比） | 5克 | 厚度：~200纳米 转速：4000rpm, 90秒 烧结：300度60分钟 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |

- 四、钙钛矿前驱体

| 类别 | 货号 | 品名 | 技术指标 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙钛矿前驱体 （有机胺盐） 钙钛矿前驱体 （有机胺盐） | HM-D-001 | MACl CH3NH3Cl (甲基氯化铵) | >=99.5% （提纯二次，无水处理，防潮密封) | 10克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  | HM-D-002 | MAI CH3NH3I (甲基碘化铵) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 10克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 500克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-003 | MABr CH3NH3Br (甲基溴化铵) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 10克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 500克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-004 | MAAc CH3NH3Ac（Ac=CH3COO) (甲胺乙酸盐) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-005 | PEAI (苯乙胺氢碘酸盐） （精制） | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。 |
|  | HM-D-006 | PEABr (苯乙胺氢溴酸盐） （精制） | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。 |
|  | HM-D-007 | NMAI (萘甲胺氢碘酸盐） （精制） | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。 |
|  | HM-D-008 | NMABr (萘甲胺氢溴酸盐） （精制） | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇等。 |
|  | HM-D-009 | FAI NH=CH-NH3I (甲脒碘盐) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 500克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-010 | FABr NH=CH-NH3Br (甲脒溴盐) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 500克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-011 | 5-AVAI HOOC-(CH2)4-NH3I (5-氨基戊酸碘盐) 精制 | >=99.5% (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  | HM-D-012 | HACl HONH3Cl 羟胺氯盐 | >=99.5%, 白色晶体 (提纯二次，无水处理，防潮密封) | 5克 | 白色晶体，极易吸潮，易溶于DMF、DMSO、水，溶于乙醇，异丙醇，不溶于乙醚、丙酮和氯仿。 |
| 钙钛矿前驱体 （金属盐） 钙钛矿前驱体 （金属盐） 钙钛矿前驱体 （金属盐） | HM-D-013 | PbI2 (二碘化铅) | 99.9% | 10克 | 亮黄色粉末。无气味。微溶于 冷水或沸水。易溶于硫代硫酸钠溶液，易溶于DMF,DMSO，溶于浓碘化物和浓乙酸钠溶液，不溶于乙醇和冷盐酸。相对密度6.16。熔点402℃。沸点954℃。有毒。有刺激性。有致畸可能性。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-014 |  | 99.999% | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-015 | PbBr2 (二溴化铅) | 99.9% | 10克 | 白色斜方结晶。密度6.66g/cm3。熔点373℃。沸点916℃。易溶于溴化钾溶液。溶于酸。微溶于氨。不溶于醇。遇光分解。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-016 |  | 99.999% | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-017 | PbCl2 (二氯化铅) | 99.99% | 10克 | 白色结晶性粉末，易溶于热水、浓盐酸、氯化铵、硝酸铵和氢氧化钠溶液，微溶于甘油，难溶于冷水和稀盐酸，不溶于醇。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-018 |  | 99.999% | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-019 | SnI2 (二碘化锡) | 99% | 1克 | 相对密度5.285。熔点320℃。沸点717℃(分解)。微溶于水，同时分解，溶于苯、氯仿、二硫化碳。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-020 |  | 99.999%, 无水 | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-021 | SnBr2 (二溴化锡) | 99.9% | 5克 | 可溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，其稀水溶液会发生水解。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-022 | CsI （碘化铯） | 99% | 5克 | 无色结晶或结晶性粉末。易潮解。对光敏感。极易溶于水，溶于乙醇，微溶于甲醇，几乎不溶于丙酮。 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-023 |  | 99.999%,超干 | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-024 | CsCl （氯化铯） | 99.999%,超干 | 10克 | 白色立方结晶。有吸湿性。密度3.988g/mL。熔点645℃，沸点1290℃，极易溶于水。微溶于甲醇、乙醇，不溶于丙酮。在空气中吸湿潮解。 |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-025 | CsBr （溴化铯） | 99.999% | 10克 | 白色结晶。有吸湿性。易溶于水，溶于乙醇。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-026 |  | 99.9% | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-027 | Cs2CO3 （碳酸铯） | 99.99% | 10克 | 白色固体，极易溶于水和乙醇，溶于乙醚。在空气中放置迅速吸湿。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-028 | ZnI2 (碘化锌) | 99.99% | 25克 | 白色或几乎白色粒状或粉末。极易溶于水，易溶于乙醇和乙醚。在室温下和O2 H2O反应生成ZnO和I2。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  |  |  | 99.999% | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 钙钛矿旋涂液/助膜剂 钙钛矿旋涂液/助膜剂 钙钛矿旋涂液/助膜剂 | HM-D-029 | CH3NH3PbI3旋涂液(GBL) 摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1 | 黄色透明液体（60度） ~40%(W), 精制GBL 防潮：多重密封 | 2毫升 | 产品室温会沉淀，加热70度后完全溶解。旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-030 | CH3NH3PbI3旋涂液(DMF) 摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1 | 黄色透明液体 ~40%(W), 精制DMF 防潮：多重密封 | 2毫升 | 旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-031 | CH3NH3PbI3旋涂液(DMSO) 摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1 | 黄色透明液体 ~40%(W), 精制DMSO 防潮：多重密封 | 2毫升 | 与DMF和GBL相比，DMSO更有利于成膜； 旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-032 | CH3NH3PbI3旋涂液(DMSO/GBL=3:7) 摩尔比：CH3NH3I/PbI2=1 | 黄色透明液体 ~40%(W), 精制DMSO/GBL 防潮：多重密封 | 2毫升 | 与DMF、GBL或DMSO相比，DMSO/ GBL更有利于成膜；产品室温完全溶解透明。旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-033 | CH3NH3PbI3旋涂液(DMF) 摩尔比：CH3NH3I/Pb(Ac)2=3 | 黄色透明液体 ~40%(W), 精制DMF 防潮：多重密封 | 2毫升 | 采用乙酸铅替代碘化铅，可获得更均匀更致密的钙钛矿膜层，无需引入其它助膜剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-034 | CH3NH3PbI2Cl旋涂液(DMF) 摩尔比：CH3NH3I/PbCl2=3 | 黄色透明液体 ~40%(W), 精制DMF 防潮：多重密封 | 2毫升 | 旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-035 | CH3NH3PbBr3旋涂液(DMF) 摩尔比：CH3NH3Br/PbBr2=1 | 黄色透明液体 ~40%(W). 精制DMF 防潮：多重密封 | 2毫升 | 旋涂前，建议加入少量助膜剂，可获得更加致密和高覆盖率的膜层 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-036 | NH=CHNH3PbI3旋涂液(DMF) 摩尔比：NH=CHNH3I/PbI2=1 | 黄色透明液体 ~40%(W). 精制DMF 防潮：多重密封 | 2毫升 | 旋涂前，引入少量氢碘酸或助膜剂可大大提高膜层覆盖率 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-037 | NH4Cl 氯化铵 | >=99% | 5克 | 少量的 NH4Cl于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-038 | CHP N-环己基-2-吡咯烷酮 | >=99% | 5克 | 少量CHP于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-039 | BmPyPB 1,3-双(3,5-二吡啶-3-基苯基)苯 | >=99% | 1克 | 少量的BmPyPB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层晶化成膜。 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-040 | TmPyPB 1,3,5-三[(3-吡啶基)-3-苯基]苯 | >=99% | 1克 | 类似BmPyPB。 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-041 | PEG poly(ethylene glycol) | >=99% | 5克 | 少量PEG于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-042 | 1,8-DIO 1,8-二碘辛烷 | >=98% | 5克 | 少量1,8-DIO于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-043 | 1,4-DIB 1,4-二碘丁烷 | >=99% | 5克 | 少量1,4- DIB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-044 | 1,10-DID 1,10-二碘癸烷 | >=99% | 25克 | 少量1,10- DID于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-045 | 1,4-DBrB 1,4-二溴丁烷 | >=99% | 5克 | 少量1,4- DBrB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-046 | 1,4-DClB 1,4-二氯丁烷 | >=99% | 25克 | 少量1,4- DClB于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-047 | TPPI 四苯基碘化膦 | >=99% | 5克 | 少量TPPI于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-048 | TPPCl 四苯基氯化膦 | >=99% | 5克 | 少量TPPcCl于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-D-049 | HI 氢碘酸 | 57%，无稳定剂，蒸馏 | 50毫升 | 少量HI于钙钛矿旋涂液，有助于钙钛矿膜层成膜。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |

- 五、空穴/电子传输层材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HTM旋涂液 HTM旋涂液 | HM-E-001 | 常规Spiro-MeOTAD旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 需要空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-002 | FK102-Co(III)-PF6- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-003 | FK102-Co(III)-TFSI- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-004 | FK209-Co(III)-PF6- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-005 | FK209-Co(III)-TFSI- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-006 | FK269-Co(III)-PF6- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-007 | FK269-Co(III)-TFSI- Spiro钴基旋涂液 | 防潮：多重密封 | 2毫升 | 无需空气氧化 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 空穴/电子传输层材料I 空穴/电子传输层材料I | HM-E-008 | 高纯Spiro-MeOTAD （有机HTM） | 99.8%, 米白色粉末，光学纯 | 1克 | 公司精制，最常用、最高效率的有机HTM材料 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-009 | SpiroMeOTAD (TFSI)2 （已氧化） | 99.5%, 墨绿色粉末 | 0.5克 | 公司精制，将TFSI基团引入到Spiro-MeOTAD结构，无须使用敏感的锂盐 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-010 | 高纯CuI粉末 （无机HTM） | 99.99%，灰白色粉末 | 5克 | 效率超过10%，成本低廉，可望替代Spiro-MeOTAD |
|  | HM-E-011 | 高纯CuSCN粉末 （无机HTM） | 99%，灰白色粉末 | 5克 | 效率超过10%，成本低廉，可望替代Spiro-MeOTAD |
|  |  |  |  | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  | HM-E-012 | 升华品P3HT | 99.5%, 平均分子量3.5万，规整度大于97% | 0.5克 | 公司精制，无须使用敏感的锂盐，效率超过10% |
|  |  |  |  | 1克 |  |
|  |  |  |  | 2克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-013 | 德国进口PEDOT:PSS导电液(CLEVIOS™ P VP AI 4083) (进口) | 1.3-1.7%水溶液, 深蓝色，电阻500-5000欧，粘度5-12mPas，粒径80-100纳米 | 50毫升 | 常用的P型空穴传输层PEDOT/PSS层材料 |
|  |  |  |  | 100毫升 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-014 | F4-TCNQ 2,3,5,6-四氟-7,7',8,8'-四氰二甲基对苯醌 | 99%，红色粉末,升华品 | 25毫克 | 反向平面电池，如果将F4-TCNQ掺杂到PEDOTPSS，电池效率可以得到明显提高，高达17%以上 |
|  |  |  |  | 100毫克 |  |
|  | HM-E-015 | PC61BM (Nano C公司） | >99.5% | 1.0克 | 纯度：99.6% [6,6]异构：>99.9% |
|  |  |  |  | >1克 |  |
|  |  | PC61BM (Solarix公司） | >99.5% | 0.1克 | 纯度：99.6% [6,6]异构：>99.9% |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | >1克 |  |
|  | HM-E-016 | Cs2SnI6 铯锡碘 （空气稳定） | 大于99%, 光学纯 | 1克 | 公司精制 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-017 | 升华品C60 | 大于99.5%, 光学纯 | 1克 | 阴极缓冲层材料 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| HTM层 添加剂 （非钴盐） | HM-E-018 | 双三氟甲烷磺酰亚胺锂 (LiTFSI) | 大于99% | 5克 | 在氧气或干燥空气下，氧化Spiro-MeOTAD |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-019 | TBP 4-叔丁基吡啶 精制 | 大于98% | 1克 | 常用的添加剂 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  |  |  |  | 25克 |  |
| 空穴传输层钴盐 （三价） 空穴传输层钴盐 （三价） | HM-E-020 | FK102-Co(III)-PF6钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | - 用于HTM层Spiro-MeOTAD的氧化掺杂，使之具有高的导电性； - 无需空气氧化，实验重现性高； - 建议用量：10mol%Spiro-MeOTAD - 溶剂：乙腈 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-021 | FK102-Co(III)-TFSI钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | - 同FK102-Co(III)-PF6钴盐 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-022 | FK209-Co(III)-PF6钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | - 同FK102-Co(III)-PF6钴盐 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-023 | FK209-Co(III)-TFSI钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | - 同FK102-Co(III)-PF6钴盐 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-024 | FK269-Co(III)-PF6钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | 同FK102-Co(III)-PF6钴盐 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-E-025 | FK269-Co(III)-TFSI钴盐 | 99%，黄色粉末 | 0.5克 | 同FK102-Co(III)-PF6钴盐 |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  |  |  |  | 2.0克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
| 空穴/电子传输层材料II | HM-E-026 | PTAA （Solarix) | 电子纯 Mw:30-100kDa PDI:2-4 （GPC) | 0.1克 | - 库存： - 48 kDa (2.2) |
|  |  |  |  | 0.5克 |  |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  | HM-E-027 | Poly-TPD （Solarix) | 电子纯 Mw:80-150kDa （GPC) | 0.1克 | - 库存： - 82500（1.71） |
|  |  |  |  | 0.5克 |  |
|  |  |  |  | 1.0克 |  |
|  | HM-E-028 | PC71BM （Solarix) | 电子纯 纯度：>99% [6,6]异构：>99% （GPC) | 50毫克 | - 库存： 纯度：99.1% - [6,6]异构：>99% |
|  |  |  |  | 0.1克 |  |
|  | HM-E-029 | PTB7 （Solarix) | 电子纯 Mw:50-100kDa （GPC) | 0.1克 | 库存： 55 kDa (2.7) |

- 六、对电极材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背电极/对电极/电极材料 (原材料) | HM-F-001 | 低温导电银浆 | 80度下20分钟固化 | 50克 | 瓶装或注射器包装 |
|  | HM-F-002 | 室温固化导电银浆 | AB胶，室温30分钟固化 | 25克*2 | 瓶装或注射器包装 |
|  | HM-F-003 | 银纳米线分散液 （可长期保存） | 线径：~30纳米 长度：>=30微米 溶剂 固含量5mg/ml | 20克 | 产品分散在甘油溶剂中，使用前需要离心分离后再分散到目标溶剂。提供操作方法。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-F-004 | 薄片石墨 (C电极层材料专用) | 平均粒径约30微米（5000目） | 25克 | 碳电极浆料的原材料。 |
|  |  |  |  | 50克 |  |
|  | HM-F-005 | 纳米炭黑 (C电极层材料专用) | 黑色纳米粉末，平均粒径~30nm | 25克 |  |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  | HM-F-006 | 低温C-20碳电极浆料 （印刷） | 最低方阻：20欧（15微米） 固化温度和时间：150度15分钟 | 10克 | 主要成分导电炭粉和低温环氧树脂等，溶剂主要为高沸点的酯类、醚类及酮类的混合溶剂，电阻最低达20欧（15微米），固含量约40-50%，适合印刷。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-F-007 | 高温C-20碳电极浆料（刮涂或印刷） | 最低方阻：20欧（15微米） 溶剂：松油醇等 400度30分钟固化 | 10克 | 电阻低，固含量约30%，适合印刷/刮涂。 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-F-008 | 石墨烯 | 99%，黑色，粒径<50微米，厚度<4纳米 | 1克 | 透明石墨烯电极研究 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-F-009 | 氧化石墨烯 | 99%，棕色，粒径<50微米，厚度~1纳米 | 1克 | 透明石墨烯电极研究 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-F-010 | 导电聚苯胺 | 99%，分子量5-6万 | 25克 | 电极研究 |
|  |  |  |  | 其它 |  |

- 七、界面修饰材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界面修饰层材料 界面修饰层材料 界面修饰层材料 | HM-G-001 | IPFB 五氟碘苯 | 99% | 1克 | 用于钙钛矿层和HTM层之间的界面修饰，提高电池效率和稳定性 |
|  | HM-G-002 | F5-Ph-SH 五氟苯硫酚 | 99% | 1克 | 用于钙钛矿和HTM层之间的界面修饰，提高电池效率和稳定性 |
|  | HM-G-003 | Cs2CO3粉末 | 99.99% | 10克 | Cs2CO3修饰层旋涂液的原材料 |
|  | HM-G-004 | PEI 聚乙烯亚胺 | 99%，分子量10000 | 25克 | 用于导电基底的表面修饰 |
|  |  |  | 99%，分子量1800 | 25克 |  |
|  | HM-G-005 | PEI水溶液 聚乙烯亚胺溶液 | 50%水溶液，分子量7万 | 25克 | 用于导电基底的表面修饰 |
|  |  |  |  | 100克 |  |
|  | HM-G-006 | 乙二胺封端的聚乙烯亚胺 | Mw ~800,average Mn ~600 | 50毫升 | 用于导电基底的表面修饰 |
|  | HM-G-007 | MMT 蒙脱石 | 99% | 25克 | 用于钙钛矿层和HTM层之间，防止TBP对钙钛矿层的腐蚀，同时也减少电荷复合,从而明显提高电池效率 |
|  | HM-G-008 | Al2O3 界面层纳米氧化铝旋涂液 | Al2O3, 50nm, 固含量2wt%，异丙醇 | 5克 | 用于钙钛矿和HTM层之间的界面修饰 |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  | HM-G-009 | Al2O3纳米粉末 | Al2O3, 50nm,99.99% | 50克 | 纳米Al2O3粉体 |
|  | HM-G-010 | APTMS (3-氨丙基)三甲氧基硅烷 | >=98% | 5克 | 用于介孔层和钙钛矿层的界面修饰 |
|  | HM-G-011 | LiF 氟化锂 | 99.99% | 5克 | 用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰 |
|  | HM-G-012 | BCP 升华品BCP | 大于99.5%, 光学纯 | 1克 | 用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰 |
|  |  |  |  | 5克 |  |
|  | HM-G-013 | TPPI 四苯基碘化膦 | 99% | 5克 | TPPI不仅是助膜剂，而且也是界面修饰剂 |
|  | HM-G-014 | MoO3 | 99.99% | 5克 | 用于钙钛矿和金属电极之间的界面修饰 |
|  | HM-G-015 | C60-SAM | 99% | 1克 | 用于平面结构电池，增强钙钛矿和致密层之间的电子转移 |
|  | HM-G-016 | 氨基乙酸 | 99% | 25克 | 用于钙钛矿层和TiO2层之间，增强钙钛矿层与TiO2层之间的电接触，同时也能有利于增大钙钛矿晶粒大小和改善膜层的形貌，从而明显提高电池效率 |
|  | HM-G-017 | HOOC(CH2)3NH3I (4-氨基丁酸碘盐) | >=99.5%, 白色晶体 (提纯二次，无水处理) | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-G-018 | HOOC(CH2)2NH3I (3-氨基丙酸碘盐) | >=99.5%, 白色晶体 (提纯二次，无水处理) | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-G-019 | HOOC(CH2)NH3I (2-氨基乙酸碘盐) | >=99.5%, 白色晶体 (提纯二次，无水处理) | 5克 |  |
|  |  |  |  | 10克 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-G-020 | HOOC-Ph-SH (对巯基苯甲酸) | 99% | 1克 | 用于钙钛矿层和TiO2层之间，增强钙钛矿层与TiO2层之间的电接触，同时也能有利于增大钙钛矿晶粒大小和改善膜层的形貌，从而明显提高电池效率 |

- 八、封装材料

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钙钛矿专用紫外固化树脂 | HM-H-001 | UVEP001 | 1.外观：淡黄色透明液体 2.黏度：250-600cps 3.密度：1.17 4.玻璃化温度：>=100度 5.分解温度：384度 6.闪点：118度 7.导电性：不导电 8.固化条件：240nm-365nm, 几秒到几分钟 9.操作温度：-55度到200度 | 10克 | 本品适合用于钙钛矿电池的紫外固化封装，不会腐蚀钙钛矿。固化时间短（几秒到几十秒，固化时间长短与紫外光的能量密度有关）。 |

- 九、超干/无水溶剂

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无水溶剂 超干溶剂 | HM-I-001 | 无水异丙醇 | 隔绝密封，大于99% | 100毫升 | 两步法中，CH3NH3I的常用常用溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-002 | 无水DMF (N,N-二甲基甲酰胺) | 隔绝密封，大于99% | 25毫升 | 一步法或两步法，钙钛矿旋涂液的常用溶剂 |
|  |  |  |  | 100毫升 |  |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-003 | 无水氯苯 | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | HTM旋涂液的常用溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-004 | 无水乙腈 | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 锂盐或钴盐添加剂的常用溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-005 | 无水DMA (N,N-二甲基乙酰胺) | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 一步法中，钙钛矿旋涂液的高沸点溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-006 | 无水DMSO | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 一步法中，钙钛矿旋涂液的高沸点溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-007 | 无水二氯甲烷 | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 无水溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-008 | 无水乙酸乙酯 | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 无水溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-009 | 无水吡啶 | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 界面修饰层溶剂 |
|  |  |  |  | 其它 |  |
|  | HM-I-010 | 其它无水溶剂 （定制） | 隔绝密封，大于99.5% | 100毫升 | 无水溶剂 |

- 十、实验耗材

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它配件及耗材 其它配件及耗材 | HM-J-001 | 玻璃清洗剂 | 碱性，玻璃专用 | 1瓶 | 高效彻底清除玻璃表面污染物 |
|  | HM-J-002 | 四氟搅拌子 | 圆柱，不同规格 | 5只/包 | 搅拌溶解 |
|  | HM-J-003 | 平头棉签 | 50支/包，长度12厘米 | 1包 | 电极表面擦拭 |
|  | HM-J-004 | 封口膜（卷） | 宽度10厘米，长度38米 | 1卷 | 样品瓶加固密封 |
|  | HM-J-005 | 玻璃样品瓶 | 10毫升，含盖，耐溶剂内垫 | 100只/盒 | 样品瓶 |
|  | HM-J-006 | 玻璃刻字笔 | 金刚石头，笔式 | 1支 | 玻璃表面写字 |
|  | HM-J-007 | 隐形胶带 | 不粘玻璃 | 4圈 | 粘贴玻璃不留痕迹 |
|  | HM-J-008 | 高温胶带（聚酰胺） 5毫米宽 | 短时间：500度， 长时间：300度 | 5圈 | 耐高温胶带 |
|  | HM-J-009 | 划线玻璃分开钳 | 钳子外观，带帽 | 1把 | 玻璃分开 |
|  | HM-J-010 | 尖嘴或平嘴不锈钢镊子 | 尖嘴，14厘米长 | 1把 | 取用干净物品 |
|  | HM-J-011 | 高精度数显湿度表（0%RH-100%RH） | 湿度范围0-100%，精确度：±2.5%，分辨率：0.1% | 1只 | 湿度范围0%RH-100%RH，精度高 |
|  | HM-J-012 | 光照度计 (0-99999lux) | 测光强，测量范围0-99999lux,精度10lux | 1只 | 测试光强，精度高 |
|  | HM-J-013 | 微孔过滤头 (PVDF材质) | 0.22微米 直径1.3厘米或2.5厘米 耐溶剂 | 1包（100只） | 有机系，过滤除去不溶物或漂浮物 |
|  | HM-J-014 | 一次性注射器 (10毫升) | 50支/包 | 1包（50只） | 一次性，不能重复利用 |
|  | HM-J-015 | 移液枪吸头 (0.005毫升-10毫升) | 0.005毫升-10毫升 | 1包 | 一次性，不能重复利用 |
|  | HM-J-016 | 定量移液枪 （0.005毫升-10毫升） | 0.005毫升-10毫升 | 1支 | 定量取用液体 |

- 十一、实验设备

- 1.手工丝网印刷机

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-001 | 套装：丝网印刷台、刮刀和网板 | 印刷方式：刮刀印刷 |
| --- | --- | --- |
| 适用材质：任何材质 | 印刷面：平面 | 操作方式：手动 |
| 最大印刷面积（长×宽）：200*150（mm） | 承印物厚度范围：0-10（mm） | 工作台尺寸：300*400（mm） |
| 工作台XY调节：任意调节 | 最大网板尺寸：300*400（mm） | 电源：无 |
| 外形尺寸：300*400（mm） | 重量：10-15（kg） | 产品类型：全新 |
| 1 本套装含印刷台、网板和刮刀。 2 尺寸：300*400 (mm)，200*300 (mm） 3 网板：150目，200目，250目，300目，350目任选 4 手工印刷，操作简便，适合实验室印刷研究 5 性价比高. |  |  |

设备价格：

- 询价

2.手工玻璃打孔机

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-002 | 外观：立式 | 操作方式：手动 |
| --- | --- | --- |
| 工作台尺寸：100*100（mm） | 工作台XY调节：任意调节 | 电源：220V |
| 适用材质：玻璃 | 重量：2-3（kg） | 产品类型：全新 |
| 1 高 度：0.3米 2 重 量：2.5公斤 3 工作电压：220V 4 功 率：175W 5 转 速：5000-30000RPM（可调） 6 钻头直径：0.6mm-2mm（选配，另购） 7 钻头区域：左右移动和上下移动 8 基底材质：适合玻璃或塑料（硬质） 9 基底厚度：玻璃0.5mm-10mm(适宜范围) 塑料0.1mm-10mm(适宜范围) 10适合用于玻璃打孔，DSSC对电极打孔等 11性价比高 |  |  |

设备价格：

- 询价

3.手工玻璃切割台

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-003 | 外观：平板式 | 操作方式：手动 |
| --- | --- | --- |
| 工作台尺寸：200*200（mm） | 工作台XY调节：任意调节 | 电源：无 |
| 适用材质：玻璃 | 重量：5（kg） | 产品类型：全新 |
| 1 本仪器含切割台，定位尺和轴向切割刀。尺寸精度：+-0.5mm; 2 主要用于玻璃切割，操作方便，适合实验室切割玻璃用途; 3 性价比高. |  |  |

设备价格：

- 询价

- 4.全自动玻璃划割机

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-004 | 外观：台式 | 切割形状：方形或圆形 |
| --- | --- | --- |
| 适用材质：玻璃 | 切割面：平面 | 操作方式：电脑控制，自动 |
| 最大切割面积（长×宽）：150*200（mm） | 工作台尺寸：300*600（mm） | 切割调节：任意XYZ调节 |
| 重量：30（kg） | 电源：220V | 产品类型：全新 |
| 1 公司自研，导电玻璃切割专用； 2 设备小型化，轻便化，适合实验室使用； 3 切割自动化，电脑程序控制，精度高，操作简单； 4 性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价

- 5.导电基底激光刻蚀机

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-005 | 外观：台式 | 适用材质：导电基底 |
| --- | --- | --- |
| 电脑: 不需要 | 电源：220V | 操作方式：程序控制 |
| 最大刻适面积（长×宽）：150*150（mm） | 工作台尺寸：300*300（mm） | 刻蚀调节：任意XY调节 |
| 重量：约20（kg） | 电源：220V | 产品类型：全新 |
| 1. 设备小型化，轻便化，重量约20多公斤； 2. 激光器经久耐用，设计寿命高达10万小时； 3. 控制软件内置，无须另外配备电脑，软件功能强大，图案设计灵活 多样； 4. 适合导电玻璃刻蚀, ITO/FTO均可，刻蚀干净，无残留，操作简便，特别适合实验室专用； 5. 刻蚀范围分别100*100（mm），150*150（mm）等； 6. 性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价

6.600度平板高温加热台

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-006 | 外观：平板带盖 | 材质：金属 |
| --- | --- | --- |
| 电脑: 不需要 | 电源：220V | 控温方式：程序控制 |
| 最大加热面积（长×宽）：150*200（mm） | 工作台尺寸：200*300（mm） | 控温精度：±2℃ |
| 重量：10（kg） | 工作温度：室温-600度 | 产品类型：全新 |
| 1 本款平板热台带盖，盖的作用主要用于避光、遮挡灰尘以及一定程度的保温效果； 2 工作温度为室温-600度， 程序控温，线性梯度或平台控温均可，程序内置，无须另配电脑，控温精度±2℃； 3 本机器既可以用于钙钛矿电池电极的高温或低温烧结制备介孔层或钙钛矿层，也可以用于喷雾热解高温加热台制备致密层； 4 性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价

7.热封机

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-007 | 外观：台式 | 加热面：上下面均可控温 |
| --- | --- | --- |
| 电脑: 不需要 | 电源：220V | 配套仪器：空气压缩机 |
| 最大热封面积（长×宽）：100*100（mm） | 工作台尺寸：150*150（mm） | 控温精度：±2℃ |
| 重量：约30（kg） | 工作温度：室温-300度 | 产品类型：全新 |
| 1.台式结构 2.上下加热面，分别可控温度 3. 压力和时间可调控 4. 仪器需要配套空气压缩机一起工作 5. 适合用于DSSC电极热压封装 6. 约30公斤 7. 性价比高 |  |  |

设备价格：

- 询价

8.抽真空耐压透明容器

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-008 | 外观：透明容器 | 材质：高强度PC塑料材质 |
| --- | --- | --- |
| 电脑: 不需要 | 耐压：耐真空压力 | 配套仪器：真空泵（自配） |
| 尺寸：直径150（mm） | 压力调节开关：有 | 重量：3（kg） |
| 1.采用高强度塑料材质制作，耐真空； 2.上盖可视化，配有压力控制开关，易于控制压力和观察液体灌注情况； 3.本容器和真空泵配套，十分适合用于DSSC电解液灌注； 4.本容器和真空泵配套，也可用于钙钛矿膜层的负压蒸发成膜，获得高质量钙钛矿膜层； 5. 性价比高. |  |  |

设备价格：

- 询价

9.手套箱

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-009 | 箱体外尺寸：W1500*D700*H700mm（4个手套） | 材质：全透明的钢化有机玻璃箱体，铝型材料做外框，PC 塑料作连接件 |
| --- | --- | --- |
| 电脑: 不需要 | 箱体内尺寸:W1480 x D670 x H680mm（4个手套） | 控湿范围：1~80%RH |
| 湿度精度：3%RH | 湿度可控：可控 | 重量：约50（kg） |
| - 箱体外尺寸：W1500*D700*H700mm（4个手套）；箱体内尺寸:W1480 x D670 x H680mm（4个手套）； 2）箱体采用铝型材料做外框，PC 塑料作连接件，全透明的有机玻璃箱体； 3）配医疗级橡胶手套； 4）配机械可调式除湿机系统，保持常温低湿工作，数字表显示湿度，控湿范围：1~80%RH；分三档控制：L 档1-20%、M 档20-35%、H 档35-50%，上述湿度值可设定，湿度精度3%RH； 5）配手动充、放氮气阀； 6）箱体内加装一个插线板； - 7）性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价（4个手套），询价（2个手套，长度少一半，其它尺寸不变）

10.台式紫外固化灯

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-010 | 外观：台式 | 功率：>=10瓦 |
| --- | --- | --- |
| 波长: 365nm | 电源：220V | 固化面积：10*10（cm） |
| 1 国产 2 台式结构，既可固化点，也可以固化面； 3 本紫外灯可以和本公司UVEP001紫外胶匹配，UV胶三十秒内即可固化； 4 性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价

- 11.笔式紫外固化灯

设备图片：

设备参数：

| 型号：HM-K-011 | 外观：钢笔式 | 功率：>=10瓦 |
| --- | --- | --- |
| 波长: 365nm | 电源：可充电电池 | UV固化时间：数秒 |
| 1 日本进口 2 钢笔样式，光强密度高，既可固化点，也可以固化面； 3 光强密度高，UV胶数秒内即可固化； 4 可充电，可反复连续使用； 5 本紫外灯可以和本公司UVEP001紫外胶匹配，非常适合钙钛矿电池UV固化封装； 6 性价比高。 |  |  |

设备价格：

- 询价

- 十二、玻璃清洗架

| 类别 | 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基底清洗架 （全特氟龙） | HM-L-001 | 星形结构清洗架套装I | - 圆形，直径80mm - 多层 - 槽数/层：18个 - 槽尺寸：长28mm*宽2.8mm*高0.8mm - 清洗基底尺寸：<=25mm*25mm - 重量：约200克 - 清洗容器：1升烧杯 - 不含塑料容器 | 1套（1层，18片） | - 全特氟龙材质 - 耐酸耐碱耐溶剂 - 与1升烧杯匹配 - 清洗后可放置烧杯中保存 - 溶剂用量少 - 套件组装方便 - 适合小尺寸玻璃 |
|  |  |  |  | 1套（2层，36片） |  |
|  |  |  |  | 1套（3层，54片） |  |
|  | HM-L-002 | 星形结构清洗架-套装II | 同HM-L-002，另配清洗架容器1个。 | 1套（1层，18片） | 同HM-L-002，另配清洗架容器1个。 |
|  |  |  |  | 1套（2层，36片） |  |
|  |  |  |  | 1套（3层，54片） |  |
|  | HM-L-003 | 塑料容器 | 与HM-L-002清洗架配套 | 1个 | - PP材质，耐酸碱及大部分有机溶剂； - 玻璃片清洗 - 阻挡灰尘，便于干净玻璃片长期保存。 |

END